双随机”抽查名单及落实整改情况一览表

（2021年第四季度）

序号	项目名称	存在突出问题	落实整改情况
1	花海湾花园-9#楼	静压桩施工完成（基桩未检测）。

现场堆土过高。	已整改
2	春江悦茗花园5#S4#	未见钢筋原材料送检合格报告；

现场外脚手架作业层、楼层建筑材料、杂物、垃圾等较多。	已整改
3	瀚清华府1#、23#、24#、31#及地下室之二	混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；

未见基础抽芯强度实体检测报告。

24#、31#楼未见保护层厚度检验报告。

安全整改通知单第安监改字（2021）第3-234号未及时整改回复。	已整改
4	天湖蓝湾花园（一期）地下室分区一	混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；

已整改
5	新何碧桂园1#	混凝土回弹检测不合格，未见处理结果。

施工升降机司机离岗未按要求上锁。

吊篮检测单位未在我市备案，不具备承揽业务资格，须重新委托有资格单位进行检测。	已整改
6	碧桂园天著花园地下车库-（1-1）	桩基础静载试验未见正式报告，

基础实体检验未见报告，

基础分部未见验收，

混凝土试件抗压强度有部分检测报告不合格或三个强度等级未见处理，

混凝土强度回弹抽检3个构件，结果有一个构件强度达不到设计要求。	已整改
7	万豪森泉一品2号地下室二区	基坑支护工程第三方监测单位未按监测方案实施监测，监测频率偏小。	已整改
8	万豪森泉一品6#楼	未见地基触探报告，	已整改
9	海伦湾花园1#楼	该工程尚未竣工验收。	已整改
10	方圆豪美云山花园52号楼	钢筋保护层厚度检测不合格，未见处理意见；

蒸压加气混凝土砌块检测送检频次不够，未见处理；

未见基础分部验收（主体已封顶）。	已整改
11	广东建设职业技术学院清远校区二期A-06	建筑节能未验收；

未组织竣工验收。	已整改
12	阳光壹佰米娅新城南区L6、L10、L12、L14	未见保温砂浆检验报告；

铝合金窗未见送检报告。	已整改
13	金海湾北区1#地下室（二）	基坑支护施工。	/
14	海伦堡海琴湾花园23#、24#楼	主体结构分部未见验收；

钢筋抗拉强度检测不合格退场未见视频资料；加气砖未见检测报告。

混凝土抗压强度检测有部分试件超三个强度等级未见处理结果；

砂浆砌体、抹灰抗压强度未见检测报告。

混凝土实体强度未见检测报告。

已整改
15	清远雅居乐花园一期16#	钢筋抗拉强度未见检测报告；

未见钢筋保护层和植筋检验报告。

未见防水卷材送检报告。

已整改
16	碧桂园新亚山湖城C区三期14#	主体结构分部未见验收；

保温砂浆未见报告；

地下车库卫生清洁未采取防尘、降尘措施。	已整改
17	清远国际公馆22#楼	该工程尚未开工。	/
18	春江悦茗花园1#	该工程已竣工验收。	/
19	9#行政楼	该工程已竣工验收。	/